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	عنوان مدرك:  دستورالعمل اجرایی دستگاه نانوسایزر

Title:Malvern Nano Sizer EquipmentWorking Instruction


	كدمدرك:
WI- RC- 008
	بازنگری:
----




	1- هدف: 
هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند اجرای کار با دستگاه Nano Sizer (ZS)  با نام تجاری  ساخت کشور انگلیس می باشد. 
2- دامنه عملکرد: 
این دستور العمل در بخش های مختلف آزمایشگاه کاربرد دارد. 
3- مسئولیت :
مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد. 
4- روش کار:
1- روشن کردن دستگاه و سپس کامپیوتر
2- اجرا کردن نرم افزار مربوطه (Zeta Sizer version 7.11)
3- بعد از باز کردن درب دستگاه،  با توجه به نوع اندازه گیری (Zeta/Size) cell مربوطه را انتخاب کرده و داخل دستگاه قرار دهید .
4- وارد قسمت measure و سپس manual دستگاه شوید . 
5- در قسمت measurement type نوع اندازه گیری ( Zeta potential/Size) را انتخاب کنید .
6- در قسمت material نوع ماده خود را انتخاب کنید .
7- در قسمت dispersant فاز پراکنده کننده نمونه خود را انتخاب کنید .
8- در قسمت temperature دما و مدت زمان مورد نظر برای به تعادل رسیدن دما برحسب ثانیه را وارد کنید . 
9- سپس در قسمت cell نوع cell مربوطه را انتخاب کنید.
10- در قسمت measure تعداد تکرار مورد نظر برای اندازه گیری دستگاه وارد کنید.
11- کلید OK را فشار دهید .
12- فلش سبز رنگ start از قسمت بالای صفحه باز شده را فشار دهید .

نکته مهم:
· از باز کردن درب دستگاه زمانی که دستگاه در حال خوانش میباشد خودداری کنید.
· هنگام وارد کردن نمونه در cell مورد نظر از سرنگ یا سمپلر استفاده کنید تا از ایجاد حباب جلوگیری شود .
· نمونه را در cell مورد نظر تا خط نشانه مورد نظر پر کنید 
· پس از هر بار استفاده cell مربوطه را دو مرتبه با اتانول و سه مرتبه با آب مقطر بشویید
















	1- Objective:
The purpose of this procedure is to outline the operational process for the Nano Sizer (ZS) instrument (UK-manufactured).
2- Scope:
This procedure applies to various sections of the laboratory.
3- Responsibility:
The relevant laboratory specialists are responsible for implementing this procedure.
4- Procedure:
1. Turn on the instrument, followed by the computer.
2. Launch the associated software (Zeta Sizer version 7.11).
3. Open the instrument lid, select the appropriate cell based on the measurement type (Zeta/Size), and place it inside the instrument.
4. Navigate to the "Measure" section and then select "Manual."
5. Select the measurement type (Zeta potential/Size) under the "Measurement Type" section.
6. Select the material type under the "Material" section.
7. Select the sample's dispersing phase under the "Dispersant" section.
8. In the "Temperature" section, enter the desired temperature and the time (in seconds) required for the temperature to stabilize.
9. Then, select the appropriate cell type in the "Cell" section.
10. In the "Measure" section, enter the desired number of measurement repetitions.
11. Press the "OK" button.
12. Press the green "Start" arrow located at the top of the screen.

Important Notes:
- Do not open the instrument's lid while a reading is in progress.
- Use a syringe or sampler when introducing the sample into the cell to prevent the formation of air bubbles.
- Fill the cell with the sample up to the designated mark.
- After each use, rinse the cell twice with ethanol and three times with distilled water.











[bookmark: _GoBack]
	تهيه كننده: سید سجاد اولیائی
	تائید كننده: دکتر دارا دستان
	تصويب كننده: دکتر کتایون درخشنده
	تاریخ اجرا:

	مترجم : فرین خدام محمدی 
	سمت:
	سمت: 
	تاریخ بازنگری:

	تاريخ و امضاء:
	تاريخ و امضاء:
	تاريخ و امضاء:
	شماره صفحه:  2 از2




image1.jpeg
ey Y
d’;_;u,,'r _A.'l‘//r':
"
J,u,,..w





